KATALOG 2003

DOMIESZKI DO WYROBÓW BETONOWYCH	1

UPŁYNNIACZE DO BETONÓW TRANSPORTOWYCH	2

DOMIESZKI OPÓŹNIAJĄCE WIĄZANIE	4

DOMIESZKI PRZYSPIESZAJĄCE TWARDNIENIE	5

DOMIESZKI PRZYSPIESZAJĄCE WIĄZANIE BETONU	5

DOMIESZKI NAPOWIETRZAJĄCE	5

DODATKI USZCZELNIJĄCE	6

STABILIZATORY	6

REDUKTORY CHROMU	6

ŚRODKI DO INIEKCJI	7

ŚRODKI PIANOTWÓRCZE	7

DOMIESZKI WIELOFUNKCYJNE DO ZAPRAW	7

DOMIESZKI OPÓŹNIAJĄCE DO ZAPRAW	8

DOMIESZKI NAPOWIETRZAJĄCE DO ZAPRAW	8

STABILIZATORY DO POSADZEK	8

WARSTWY SZCZEPNE	8

LAKIERY OPÓŹNIAJĄCE	9

PASTY OPÓŹNIAJĄCE	9

PAPIERY OPÓŹNIAJĄCE	10

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE	10

ZAPRAWY NA WYLEWKI	13

ZAPRAWY NAPRAWCZE	14

| Produkt | Działanie i zastosowanie | Dozowanie Gęstość Kolor | Opakowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMIESZKI DO WYROBÓW BETONOWYCH |  |  |
| Plastyfikator T (BV) | Plastyfikator o dodatkowym działaniu stabilizującym do betonów o niskim wskaźniku W/C. Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody zarobowej Poprawia zagęszczenie mieszanki i skraca czas wibracji. Poprawia wczesną i końcową wytrzymałość. Może być stosowany z kruszywami wrażliwymi na alkalia. Stosowany do produkcji kostki brukowej, rur i płyt chodnikowych. Baza chemiczna : lignosulfoniany | 0,20 – 0,35 % 1,13 g/cm3 brązowy | (K) 1010 kg (B) 230 kg |
| Plastyfikator 145 (BV) | Plastyfikator o dodatkowym działaniu stabilizującym do betonów o niskim wskaźniku W/C. Zalecany do produkcji elementów wibroprasowanych typu kostka brukowa, kręgi, rury itp. Poprawia wytrzymałość, szczelność, mrozoodporność oraz odporność na agresję chemiczną. Baza chemiczna : lignosulfoniany | 0,20 – 0,45 % 1,18 g/cm3 brązowy | (K) 1150 kg (B) 235 kg |
| Elementan (BV) | Plastyfikator do betonów o niskim wskaźniku W/C, do produkcji elementów wibroprasowanych. Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody zarobowej, lekko napowietrza mieszankę betonową. Zalecany do produkcji rur, kręgów, kostki brukowej itp. Poprawia szczelność, wytrzymałość oraz mrozoodporność. Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne | 0,20 – 0,40 % 1,00 g/cm3 zielony | (K) 1000 kg (B) 200 kg |
| Plastyfikator K 1B (BV) | Plastyfikator do betonów o konsystencji wilgotnej , formowanych maszynowo, ze szczególnym wskazaniem na kostkę brukową, rury i kręgi. Obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej, co wpływa na pełniejszą hydratacje cementu. Baza chemiczna: lignosulfoniany / substancje powierzchniowo czynne | 0,22 – 0,56 % 1,12 g/cm3 brązowy | (K) 1120 kg (B) 230 kg |
| Pavement (ST) | Środek do produkcji betonów o wysokiej wodoszczelności, z udziałem pigmentów. Powoduje ekstremalne zagęszczenie mieszanki betono-wej, zamyka pory kapilarne. Wpływa na uzyskanie bardzo intensywnego koloru i ograniczenie występowania wykwitów wapiennych. Baza chemiczna : kwasy tluszczowe | 1,00 – 1,50 % 1,00 g/cm3 biały | (K) 1000 kg (B) 200 kg |
| Color Pavement N2 (ST) | Domieszka do betonów kolorowych, konsystencji wilgotnej. Powoduje zamykanie porów kapilarnych, przez co ogranicza wychodzenie wykwitów wapiennych na powierzchnię elementu. Przez jej zastosowanie otrzymujemy produkt o optycznie ładniejszej powierzchni i intensywnym kolorze. Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne | 0,20 – 0,40 % 1,01 g/cm3 jasnobrązowy | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Color Pavement N3 (ST) | Domieszka do betonów kolorowych, wibroprasowanych. Powoduje intensyfikację barwy produkowanych wyrobów, poprawia wygląd powierzchni. Ogranicza nasiąkliwość elementów oraz powoduje wzrost ich wytrzymałości. Baza chemiczna : dyspersja polimerów | 0,20 – 0,50 % 1,02 g/cm3 biały | (K) 1130 kg (B) 230 kg |
| Plasti – Mix (ST) | Stabilizator do betonów płukanych o wyeksponowanym kruszywie. Umożliwia wytworzenie jednorodnej i dobrze zagęszczonej mieszanki, w której kruszywo rozłożone jest równomiernie. Domieszka ta dodatkowo opóźnia wiązanie cementu umożliwiając jego wypłukanie spomiędzy kruszywa. Baza chemiczna : dyspersja polimerowa | 0,20 – 0,50 % 1,00 g/cm3 różowy | (K) 1020 kg (B) 205 kg |
| Betophob | Środek do produkcji elementów betonowych, o wysokiej wytrzymałości, formowanych maszynowo. Uplastycznia mieszankę betonową, powodując jej dobre zagęszczenie. Zastosowanie tego środka powoduje poprawę takich parametrów wyrobów jak mrozoodporność i szczelność. Otrzymujemy wyrób o optycznie ładnej powierzchni pozbawionej porów powietrznych oraz spękań. Baza chemiczna : kwasy tłuszczowe | 0,20 – 0,40 % 1,01 g/cm3 żółtawy | (K) 1000 kg (B) 220 kg |
| Betomix | Domieszka do produkcji elementów betonowych o gładkiej powierz-chni pozbawionej porów powietrznych. Uzyskujemy bardzo dobre zagęszczenie mieszanki betonowej i gładką matrycę elementu. Baza chemiczna : | 0,5 – 1,2 % klarowny / żółtawy | (B) 220 kg |
|  | PLASTYFIKATORY DO BETONÓW TRANSPORTOWYCH |  |  |
| Plastyfikator 71 (BV) | Plastyfikator ogólnego zastosowania przeznaczony do betonu towarowego, prefabrykatów oraz elementów żelbetowych. Zalecany szczególnie do betonów konstrukcyjnych, o gładkich licach. Umożliwia wytworzenie wodoszczelnych betonów, odpornych na agresywne środowisko. Dopuszczony do stosowania w betonach sprężanych. Baza chemiczna : lignosulfoniany | 0,30 – 1,00% 1,18 g/cm3 ciemnobrązowy | (K) 1180 kg (B) 235 kg |
| Plastyfikator 73 S (BV) | Plastyfikator do betonów transportowych o regularnym stożku. Umożliwia obniżenie wskaźnika W/C a w rezultacie powoduje wzrost wytrzymałości na ściskanie. Beton wykonany z jego udziałem jest jednorodny i gęsty. Baza chemiczna : lignosulfoniany | 0,20 – 0,35 % 1,16 g/cm3 brązowy | (K) 1180 kg (B) 220 kg |
| Plastyfikator 80 (BV) | Plastyfikator ogólnego stosowania, przeznaczony do produkcji betonów wodoszczelnych i o wysokiej odporności na działanie agresywnych czynników chemicznych. Dopuszczony do betonów sprężanych. Baza chemiczna : lignosulfoniany | 0,20 – 0,58 % 1,15 g/cm3 brązowy | 1180 kg (B) 220 kg |
| Plastyfikator 81 (BV) | Plastyfikator do produkcji betonów towarowych, podawanych pompą, żelbetu oraz prefabrykatów. Ze względu na efekt opóźnienia początku wiązania zalecany szczególnie do produkcji betonów transportowych. Umożliwia wytworzenie wodoszczelnych betonów, odpornych na agresywne środowisko. Dopuszczony do stosowania w betonach sprężanych. Kompatybilny z napowietrzaczem Air Entrainer W . Baza chemiczna : lignosulfoniany | 0,30 – 1,00% 1,18 g/cm3 ciemnobrązowy | (K) 1180 kg (B) 235 kg |
| Plastyfikator 90 (BV) | Plastyfikator szerokiego zastosowania przeznaczony do produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych oraz elementów żelbetowych. Umożliwia wytworzenie jednorodnej mieszanki o dobrej pompowalności. Umożliwia wytworzenie wodoszczelnych betonów, odpornych na agresywne środowisko. Dopuszczony do stosowania w betonach sprężanych. Kompatybilny z Air Entrainer W (LP) . Baza chemiczna : lignosulfoniany | 0,40 – 1,00% 1,16 g/cm3 ciemnobrązowy | (K) 1160 kg (B) 230 kg |
|  | UPŁYNNIACZE DO BETONÓW TRANSPORTOWYCH |  |  |
| Fluid (FM) | Upłynniacz do produkcji plastycznych i półciekłych betonów, o dodatkowym działaniu opóźniającym. Opóźnienie to nie ma wpływu na przyrost wytrzymałości. Zalecany do prac w okresie letnim, do betonów towarowych wożonych na znaczną odległość oraz do betonów masywnych. Baza chemiczna : naftaleny / lignosulfoniany | 0,60 – 1,35 % 1,12 g/cm3 ciemnobrązowy | (K) 1120 kg (B) 230 kg |
| Multifluid (FM) | Upłynniacz do produkcji betonów o wysokiej ciekłości i wydłużonym okresie urabialności. Przeznaczony do stosowania na węzłach betoniarskich, placach budów i wytwórniach prefabrykatów. Kompatybilny z napowietrzaczami i opóźniaczami firmy Tricosal. Dopuszczony do betonów sprężanych oraz kontaktu z woda pitną. Baza chemiczna : naftaleny | 0,60 – 3,30 % 1,11 g/cm3 brązowy | (K) 1100 kg (B) 230 kg |
| Multifluid 10 (FM) | Upłynniacz do produkcji betonów ciekłych z dodatkowym efektem opóźnienia początku wiązania. Przeznaczony do stosowania latem, na węzłach betoniarskich, placach budów i wytwórniach prefabrykatów. Kompatybilny z domieszkami napowietrzającymi. Baza chemiczna : naftaleny | 0,60 – 2,20 % 1,10 g/cm3 brązowy | (K) 1100 kg (B) 235 kg |
| Multifluid 12 (FM) | Upłynniacz do produkcji betonów ciekłych o wydłużonym okresie urabialności. Przeznaczony do stosowania na węzłach betoniarskich i placach budowy. Kompatybilny z domieszkami napowietrzającymi. Dopuszczony do betonów sprężanych oraz do kontaktu z wodą pitną. Baza chemiczna : naftaleny | 0,60 – 2,20 % 1,20 g/cm3 brązowy | (K) 1200 kg 250 kg |
| Multifluid 15 (FM) | Upłynniacz do produkcji betonów ciekłych . Przeznaczony do stosowania na węzłach betoniarskich i placach budowy. Umożliwia znaczną redukcję wody zarobowej przy zachowaniu konsystencji. Dopuszczony do betonów sprężanych oraz do kontaktu z wodą pitną. Baza chemiczna : naftaleny | 0,60 – 3,30 % 1,15 g/cm3 brązowy | (K) 1150 kg (B) 240 kg |
| Acosal Fluid 307 (FM) | Upłynniacz bez działania opóźniającego do produkcji betonu towarowego oraz prefabrykatów. Nie napowietrza mieszanki betonowej, daje wysoką wczesną wytrzymałość. Zwiększa odporność betonu na cykle zamarzania / rozmarzania oraz sole odladzające. Zalecany do produkcji cienkościennych i gęsto zbrojonych elementów. Baza chemiczna : melaminy | 0,60 – 3,00 % 1,14 g/cm3 bezbarwny | (K) 1100 kg 230 kg |
| Superflow 40 (BV/FM) | Wysokojakościowy upłynniacz 4 generacji, przeznaczony do mieszanek betonowych o wymaganym czasie urabialności do 180 min. Obszarami zastosowań tej domieszki są betony towarowe wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości oraz prefabrykacja. Umożliwia wytworzenie betonów samozagęszczających SCC i ASCC Baza chemiczna : akrylany | 0,40 – 1,50 % 1,07 g/cm3 jasnobrązowy | (K) 1070 kg (B) 210 kg |
| Superflow 25 (BV/FM) | Upłynniacz przeznaczony do betonów transportowych, pompowal-nych o wymaganym czasie urabialności do 120 min. Umożliwia wytworzenie jednorodnej, zwartej mieszanki o bardzo wysokiej ciekłości. Przeznaczony do stosowania przy produkcji betonu transportowego oraz prefabrykatów. Baza chemiczna : akrylany / naftaleny | 0,5 – 4,00 % 1,13 g/cm3 jasnobrązowy | (K) 1120 kg (B) 220 kg |
| Superflow 34 (BV/FM) | Wysokojakościowy upłynniacz nowej generacji, przeznaczony do mieszanek betonowych o wymaganym czasie urabialności od 90 do 120 min. Obszarami zastosowań tej domieszki są betony towarowe wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości oraz prefabrykacja. Umożliwia wytworzenie betonów samozagęszczających (SCC). Baza chemiczna : akrylany | 0,50 – 2,00 % 1,13 g/cm3 jasnobrązowy | (K) 1130 kg (B) 220 kg |
| Maxiflow (BV/FM) | Wysokojakościowy upłynniacz najnowszej generacji do wytwarzania betonów o bardzo dużej ciekłości, zapraw wysokojakościowych i betonów samozagęszczających (SCC). Znajduje zastosowanie w produkcji betonów towarowych wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości oraz prefabrykacji. Umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni licowych. Baza chemiczna : eter polikarboksylowy | 0,50 – 2,00 % 1,08 g/cm3 brązowy | (K) 1070 kg (B) 220 kg |
|  | UPŁYNNIACZE DO PREFABRYKATÓW |  |  |
| Maxiflow Rapid (FM) | Wysokosprawny upłynniacz nowej generacji do produkcji betonów samozagęszczających się (SCC). Stosowany w produkcji prefabry-katów. Umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni licowych, oraz bardzo wysokich wczesnych i końcowych wytrzymałości. Baza chemiczna : eter polikarboksylowy | 0,50 – 2,30 % 1,08 g/cm3 brązowy | (K) 1070 kg (B) 220 kg |
| Superplastyfik. S 35 (FM) | Upłynniacz o wysokiej efektywności, przeznaczony do produkcji betonu towarowego oraz prefabrykatów. Zalecany szczególnie do produkcji cienkościennych, gęstozbrojonych prefabrykatów oraz elementów sprężanych. Nie powoduje efektów napowietrzenia mieszanki oraz opóźnienia wiązania. Baza chemiczna : naftaleny | 0,60 – 2,00 % 1,18 g/cm3 ciemnobrązowy | (K) 1180 kg (B) 235 kg |
| Superplastyfik. S 33 (FM) | Upłynniacz przeznaczony do produkcji prefabrykatów. Środek ten umożliwia osiągnięcie wysokiej wczesnej wytrzymałości i nie powoduje zwiększenia zawartości powietrza w mieszance betonowej. Zalecany szczególnie do wykonywania betonów z kruszywami wrażliwymi na alkalia oraz betonów sprężanych. Baza chemiczna : naftaleny / melaminy | 0,80 – 2,00 % 1,18 g/cm3 ciemnobrązowy | (K) 1190 kg (B) 235 kg |
| Superplastyfik. Rapid 40 (FM) | Upłynniacz do wyrobów prefabrykowanych o wymaganej gładkiej powierzchni licowej. W porównaniu do innych upłynniaczy, umożliwia uzyskanie wyższej o 10 – 15 % wczesnej wytrzymałości. Równocześnie powoduje redukcję porów powietrznych występujących w betonie, co wpływa na uzyskanie gładkiej powierzchni licowej elementu. Produkt nie powinien być stosowany do produkcji betonów lekkich o wymaganej wysokiej zawartości powietrza. Odpowiedni do stosowania z kruszywami wrażliwymi na alkalia. Baza chemiczna : melaminy | 0,60 – 2,50 % 1,21 g/cm3 jasnobrązowy | (K) 1200 kg (B) 235 kg |
| Superplastyfik. FT (FM) | Bardzo efektywny upłynniacz do produkcji elementów prefabrykowa-nych. Umożliwia wytworzenie jednorodnej i dobrze zagęszczonej mieszanki betonowej oraz obniżenie wskaźnika W/C, co w efekcie prowadzi do przyspieszenia przyrostu wytrzymałości betonu i osiągnięcia wyższej wytrzymałości końcowej. Kompatybilny z domieszkami napowietrzającymi. Baza chemiczna : naftaleny / melaminy | 0,60 – 2,00 % 1,12 g/cm3 brązowy | (K) 1140 kg (B) 235 kg |
| Superplastyfik. FT 3 (FM) | Wysoko wydajny upłynniacz umożliwiający znaczną redukcję wody zarobowej. Przeznaczony do produkcji elementów prefabrykowanych. Umożliwia osiągnięcie bardzo wysokich wczesnych wytrzymałości betonu. Przy stosunkowo niskim wskaźniku W/C otrzymujemy mieszankę betonową o wysokim stopniu upłynnienia. Odpowiedni do stosowania z kruszywami wrażliwymi na alkalia. Baza chemiczna : naftaleny / melaminy | 0,60 – 1,8 % 1,23 g/cm3 brązowy | (K) 1230 kg (B) 250 kg |
|  | DOMIESZKI OPÓŹNIAJĄCE WIĄZANIE |  |  |
| Tricosal 120 (VZ) | Domieszka opóźniająca wiązanie cementu. Zalecana do stosowania w okresach wysokich temperatur, długim transporcie i przy betonach masywnych, w celu ograniczenia powstawania naprężeń w betonie. Stosowana do betonów konstrukcyjnych drogowych i mostowych. Baza chemiczna : fosforan potasu | 0,24 – 2,40 % 1,20 g/cm3 bezbarwny | (K) 1210 kg (B) 250 kg |
| Lasment A 10 (VZ) | Domieszka opóźniająca wiązanie cementu, o dodatkowym działaniu plastyfikującym przeznaczona do betonów transportowych, wożonych na znaczną odległość. Powoduje wydłużenie okresu hydratacji cementu oraz wzrost wytrzymałości końcowej. Odpowiednia do stosowania z kruszywami wrażliwymi na alkalia. Baza chemiczna : lignosulfoniany | 0,20 – 0,60 % 1,08 g/cm3 ciemnobrązowy | (K) 1080 kg (B) 215 kg |
|  | DOMIESZKI PRZYSPIESZAJĄCE TWARDNIENIE |  |  |
| Tricosal T4 (BE) | Nie zawierająca chlorków, przyspieszająca twardnienie, domieszka do betonów i zapraw, w postaci proszku. Stosowana do betonów o wymaganej podwyższonej wytrzymałości początkowej i końcowej. Dopuszczona do stosowania w żelbetonie. Odpowiednia do stosowania z kruszywami wrażliwymi na alkalia. Baza chemiczna : mrówczany | 1,00 – 2,50 % 1,1 g/cm3 biały | (W) 25 kg |
| Accelerator EHF (BE) | Nie zawierający chlorków przyspieszacz twardnienia do betonów i zapraw. Nie wywiera negatywnego wpływu na okres zachowania urabialności mieszanki. Stosowany tam gdzie wymagana jest wysoka wczesna wytrzymałość oraz do prac w obniżonych temperaturach. Zalecany szczególnie do produkcji prefabrykatów. Baza chemiczna : krzemiany | 1,00 – 3,50 % 1,20 g/cm3 bezbarwny | (K) 1170 kg (B) 245 kg |
| Tricofrost FS 3 | Nie zawierająca chlorków domieszka przeciwmrozowa, do wykonywania betonów i zapraw w warunkach obniżonych temperatur. Umożliwia wykonywanie robót w temperaturach do – 10o C, z zachowaniem wymogów określonych Instrukcją 282 ITB. Baza chemiczna : azotan wapnia | 1,00 – 2,00 % 1,19 g/cm3 bezbarwny | (K) 1190 kg (B) 240 kg |
|  | DOMIESZKI PRZYSPIESZAJĄCE WIĄZANIE BETONU |  |  |
| Tricosal T1 płyn (BE) | Bardzo efektywny, ciekły przyspieszacz wiązania, do betonów natryskowych. Domieszka ta znalazła zastosowanie zarówno w metodzie mokrej jak i suchej. Może być stosowana do betonu zbrojonego. Baza chemiczna : gliniany | 3,00 – 6,50 % 1,43 g/cm3 jasnożółty | (K) 1430 kg (B) 250 kg |
| Tricosal T1 proszek (BE) | Bardzo efektywny przyspieszacz wiązania do betonów natryskowych, w postaci proszku. Stosowany do natrysku metodą suchą , głównie w budownictwie podziemnym. Baza chemiczna : gliniany | 2,00 – 5,00 % 1,20 g/cm3 jasnożółty | (W) 25 kg |
| Tricosal T1 AF płyn (BE) | Domieszka przyspieszająca wiązanie i twardnienie betonu, do betonów natryskowych. Stosowana zarówno w metodzie mokrego jak i suchego natrysku. Odpowiednia do stosowania z kruszywami wrażliwymi na alkalia. Dopuszczona do betonu zbrojonego. Baza chemiczna : gliniany | 2,00 – 5,00 % 1,11 g/cm3 biały | (K) 1000 kg (B) 220 kg |
| Tricosal T1 AF proszek (BE) | Domieszka przyspieszająca wiązanie i twardnienie, do natrysku betonów metodą suchą. Odpowiednia do stosowana z kruszywami wrażliwymi na alkalia. Może być stosowana do betonu zbrojonego. Baza chemiczna : gliniany | 2,00 – 5,00 % 0,6 g/cm3 szary | (W) 25 kg |
|  | DOMIESZKI NAPOWIETRZAJĄCE |  |  |
| Air Entrainer W (LP) | Domieszka napowietrzająca do betonów i zapraw. Stosowna do betonów napowietrzanych różnego typu, również z zastosowaniem kruszyw wrażliwych na alkalia. Zalecana do betonów towarowych, drogowych i mostowych. Dopuszczona do stosowania w betonach sprężanych. Kompatybilna z plastyfikatorami i upłynniaczami . Baza chemiczna : żywice | 0,20 – 1,00 % 1,01 g/cm3 brązowy | (K) 1000 kg (B) 200 kg |
| Air Entrainer S (LP) | Skoncentrowana domieszka napowietrzająca do betonów i zapraw. Stosowana do betonów konsystencji wilgotnej do plastycznej. Współdziała z kruszywami wrażliwymi na alkalia. Może być również dozowana do mieszanek zawierających pigmenty oraz do betonów sprężanych. Baza chemiczna : żywice | 0,03 – 0,05 % 1,08 g/cm3 ciemnobrązowy | (K) 1080 kg (B) 220 kg |
|  | DODATKI USZCZELNIJĄCE |  |  |
| Tricosal Normal NL | Domieszka uszczelniająca do betonów i zapraw. Powoduje ograniczenie podciągania kapilarnego, co wpływa na zwiększenie wodoszczelności i zmniejszenie nasiąkliwości. Stosowana do betonów narażonych na intensywne działanie wody i wysoką wilgotność. Baza chemiczna : sole kwasów tłuszczowych | 0,2 – 0,6 % 1,02 g/cm3 biały | (K) 1000 l (B) 100 l |
| Mowilith LDM 6680 | Środek do betonów o wymaganej wysokiej szczelności i odporności na agresywne media. Stosowany zarówno do betonu towarowego (oczyszczalnie ścieków, stacje benzynowe itp.) jak i do prefabrykatów np. do produkcji rur, szamb, kręgów. Znacznie podnosi wytrzymałość końcową betonu. Baza chemiczna : dyspersja polimerowa | 10,00 - 20,00 % 1,04 g/cm3 biały | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
|  | STABILIZATORY |  |  |
| UW – Compound | Stabilizator do betonów i zapraw podwodnych w formie proszku. Spoistość, kohezja betonu z tym stabilizatorem znacznie wzrasta. Swobodny spadek betonu do wody nie powoduje segregacji i wydzielania się mleczka cementowego. Baza chemiczna : kwas polihydroxywęglowy | 1 g / 1kg cementu 1,01 – 1,05 g/cm3 biały | Na życzenie klienta |
| Stabilizator F (ST) | Stabilizator przeznaczony do stosowania w betonach wysokowar-tościowych typu SCC i LVB łącznie z domieszkami na bazie akrylanów i eteru polikarboksylowego . Zastosowanie tego stabilizatora pozwala wyeliminować niekorzystne zjawiska wydzielania wody i segregacji składników często występujące przy produkcji betonów o bardzo dużej ciekłości. Baza chemiczna : syntetyczne kopolimery | 0,3 – 1,5 % 1,02 g/cm3 bezbarwny | (K) 1000 kg (B) 200 kg |
| Stabilizator T (ST) | Domieszka zwiększa zdolność do zatrzymywania wody w materiałach na bazie cementu, betonach, zaprawach, posadzkach przemysłowych itp. Tendencje mieszanek do segregacji są całkowicie zredukowane. Obszarami zastosowań są betony i zaprawy transportowe, zaprawy i materiały suche, betony lekkie. Baza chemiczna : kwas polihydroxywęglowy | 3 – 7 g / 1kg cem. | Na życzenie klienta |
|  | REDUKTORY CHROMU |  |  |
| Chromatex (CR) | Środek redukujący ilość chromu w cemencie stosowanym w materiałach budowlanych. Do powszechnego stosowania ze wszystkimi rodzajami produktów na bazie cementu, których stosowanie powoduje kontakt z ludzką skórą i może powodować egzemę. CHROMATEX przekształca chrom w nieszkodliwy składnik. Baza chemiczna : siarczki żelaza | 0,30 – 0,50 % 0,8 g/cm3 jasnozielony | (W) 25 kg |
| Chromatex C | Wysoce efektywny środek redukujący chrom w postaci proszku, odporny na wahania temperatury. Do powszechnego stosowania ze wszystkimi produktami na bazie cementu, które mogą powodować egzemę. CHROMATEX C przekształca chrom w nieszkodliwy składnik. Nie powoduje efektu brązowienia powierzchni. Baza chemiczna : cyna – lignosulfoniany | 0,05 % 1,8 g/cm3 szary | (W) 25 kg |
| Chromatex N | Środek redukujący chrom w formie proszkowej. Może być stosowany ze wszystkimi rodzajami produktów cementowych, mającymi kontakt z ludzką skórą i wywołującymi egzemę. Przekształca chrom w nieszkodliwy składnik. Nie powoduje efektu brązowienia powierzchni. Baza chemiczna : cyna – lignosulfoniany | 0,50 % 1,3 g/cm3 szary | (W) 25 kg |
| Chromatex Liquid | Wysoce efektywny środek redukujący chrom w postaci ciekłej. Do powszechnego stosowania ze wszystkimi produktami na bazie cementu. Przekształca chrom w nieszkodliwy składnik. Nie powoduje efektu brązowienia powierzchni. Ze względu na formę płynną zalecany do betonu i zapraw transportowych. Baza chemiczna : cyna / lignosulfoniany | 0,50 % 1,23 g/cm3 brązowy | (K) 1000 kg (B) 240 kg |
|  | ŚRODKI DO INIEKCJI |  |  |
| Tricosal 181 (EH) | Środek do zapraw iniekcyjny nadający im właściwości rozszerzające oraz opóźniające. Pęcznienie zaprawy jest zrównoważone i powoduje kompensację skurczu. Plastyfikujące właściwości powodują, że środek przeznaczony jest do zapraw o wskaźniku W/C < 0,42. | 2,00 % 0,85 g/cm3 jasnobrązowy | (W) 25 kg |
| Tricosal 182 (EH) | Środek do zapraw iniekcyjnych nadający im właściwości rozszerzające, do stosowania w podwyższonych temperaturach. Pęcznienie zaprawy jest kontrolowane i powoduje kompensację skurczu. Środek przeznaczony do stosowania w zaprawach o wskaźniku W/C < 0,42. Zalecany do stosowania z cementami zawierającymi dodatki. | 2,00 % 0,85 g/cm3 jasnobrązowy | (W) 25 kg |
| Tricosal 183 (EH) | Środek do zapraw iniekcyjnych nadający im właściwości rozszerzające, do stosowania w niskich temperaturach. Zaprawy iniekcyjne wykonywane z tym środkiem powinny mieć wskaźnik W/C < 0,42. | 2,00 % 0,85 g/cm3 jasnobrązowy | (W) 25 kg |
| Tricosal 187 (EH) | Środek do zapraw iniekcyjnych o dużej płynności i kontrolowanej zdolności do pęcznienia. Zalecany do stosowania w podwyższonych temperaturach. Wskaźnik W/C zaprawy iniekcyjnej powinien być niski. | 2,00 % 0,70 g/cm3 jasnobrązowy | (W) 25 kg |
| Tricosal 188 (EH) | Środek do zapraw iniekcyjnych o dużej wytrzymałości początkowej i wysokiej płynności. Kontrolowane pęcznienie powoduje kompensację skurczu zaczynu cementowego. Zalecany do wykonywania zapraw iniekcyjnych przeznaczonych do wypełniania kanałów kablowych w konstrukcjach sprężonych. | 2,00 % 0,50 g/cm3 jasnobrązowy | (W) 25 kg |
| Quell – Tricosal (EH) | Środek do zapraw i betonów powodujący silny efekt pęcznienia. Zaprawy o dużym pęcznieniu są używane do wypełniania ubytków, tworzenia połączeń między częściami konstrukcji, cementacji i wstrzykiwania przewodem rdzeniowym do podbudowy fundamentu . | 2,00 % 0,94 g/cm3 jasnobrązowy | (W) 25 kg |
|  | ŚRODKI PIANOTWÓRCZE |  |  |
| Tricosal S 45 | Syntetyczny preparat pianotwórczy do zapraw i betonów lekkich. Stosowany w budownictwie inżynieryjnym i drogowym do wykony-wania pianobetonu na podbudowy. Umożliwia wykonanie lekkich, ciepłochronnych warstw. Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne | 1 kg - 600 dm3 1,00 g/cm3 żółtawy | (K) 1020 kg (B) 120 kg |
| Tricosal S 65 | Syntetyczny środek spieniający do wytwarzania zapraw transpor-towych oraz betonów lekkich. Jest stosowany do wytwarzania termoizolacyjnych lekkich warstw wyrównawczych w budownictwie naziemnym i podziemnym. Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne | 1 kg – 600 dm3 1,00 g/cm3 żółtawy | (K) 1020 kg (B) 120 kg |
|  | DOMIESZKI WIELOFUNKCYJNE DO ZAPRAW |  |  |
| Mortar – Triadd | Domieszka do zapraw napowietrzająca i opóźniająca hydratację cementu. Zaprawa jest stabilna i bardzo długo zachowuje swoje właściwości. Baza chemiczna : kwas węglowy | 0,85 – 1,55 % 1,19 g/cm3 brązowy | (K) 1200 kg (B) 250 kg |
| Mortar – Plast 76 | Opóźniacz o działaniu plastyfikującym, napowietrzającym i stabilizującym do zapraw cementowych tynkarskich i murarskich. W zależności od typu może opóźniać wiązanie nawet do 90 godzin. Baza chemiczna : dyspersje polimerowe | 0,20 – 1,00 % 1,03 – 1,18 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 l (B) 200 l |
| Mortar – Plast 86 | Opóźniacz o działaniu plastyfikującym do zapraw cementowo-wapiennych. Pory powietrzne pozwalają na uzyskanie stabilnej zaprawy o dobrych właściwościach. Domieszka ta jest zalecana do stosowania w zaprawach zawierający wapno. Najlepsze właściwości wykazuje przy zastosowaniu cementów czystych. Ilość wody w zaprawie powinna być zredukowana. Domieszka umożliwia opóźnienie wiązania do 40 godzin. Baza chemiczna : dyspersje polimerowe | 0,80 – 1,20 % 1,21 g/cm3 brązowy | (K) 1200 kg (B) 235 kg |
| Tricoplast W 1 | Domieszka opóźniająco – napowietrzająca do zapraw transportowych Wytwarza bardzo stabilne mikropory powietrzne. Urabialność zapraw zwykłych i lekkich jest znacznie lepsza niż mieszanek bez udziału tej domieszki. Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne | 0,7 – 1,13 % żółty | (K) 1140 kg (B) 235 kg |
|  | DOMIESZKI OPÓŹNIAJĄCE DO ZAPRAW |  |  |
| Mortar – Tricosal V | Bardzo efektywny opóźniacz do zapraw transportowych, umożliwiający zachowanie urabialności do 36 godzin. W połączeniu z napowietrzaczem , umożliwia otrzymanie zapraw mrozoodpornych. Baza chemiczna : kwas hydroksywęglowy | 1,00 % 1,15 g/cm3 bezbarwny | (K) 1150 kg (B) 240 kg |
|  | DOMIESZKI NAPOWIETRZAJĄCE DO ZAPRAW |  |  |
| Tricoplast Mixing Oil | Napowietrzacz do produkcji zapraw transportowych oraz wykonywanych na miejscu. Zaprawy wykonane z udziałem tej domieszki zawierają system stabilnych porów powietrznych i zachowują swoje właściwości przez cały czas. Ograniczone zostają segregacja i odparowywanie wody, poprawie może ulec również przyleganie zaprawy do powierzchni na która jest nakładana. Baza chemiczna : dyspersje żywic | 0,20 – 0,50 % 1,06 g/cm3 brązowy | (B) 220 kg (P) 30 kg |
|  | STABILIZATORY DO POSADZEK |  |  |
| Multiplast HE | Stabilizator o działaniu plastyfikującym, do wykonywania posadzek wyrównawczych, ograniczający skurcz cementu. Stosowany do wykonywania posadzek przy ogrzewaniu podłogowym. Przeciwdziała efektom jakie w posadzce wywołuje ciepło hydratacji. Przez zastosowanie tej domieszki możemy uzyskać bardzo wysoką plastyczność materiału, który łatwo dociera do trudnodostępnych miejsc. Umożliwia znaczną redukcję wody. Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne | 0,20 – 0,30 % 1,01 g/cm3 biały | (K) 1020 kg (B) 205 kg |
|  | WARSTWY SZCZEPNE |  |  |
| Ecosal | Środek do modyfikacji betonów i zapraw. Służy do wykonywania mostków szczepnych, zapraw wyrównawczych, wypraw wodochronnych, zapraw i betonów naprawczych. Ogranicza szybkość odparowywania wody zarobowej, plastyfikuje mieszankę, uszczelnia ją oraz podwyższa wytrzymałość na zginanie. Baza chemiczna : dyspersja polimerowa | 0,15 kg /m2 1,02 g/cm3 biały | (B) 30 kg (B) 10 kg |
|  | LAKIERY OPÓŹNIAJĄCE |  |  |
| Lakier Lak 80 / Lak 90 | Lakier opóźniający wiązanie cementu do produkcji betonów płukanych techniką negatywną. TYP KRUSZYWO KOLOR LAC 4 (80) (90) 1 – 4 mm lila LAC 8 (80) (90) 4 – 8 mm brązowy LAC 16 (80) (90) 8 – 16 mm zielony LAC 32 (80) (90) 16 – 32 mm niebieski LAC 63 (80) (90) 32 – 63 mm czerwony Baza chemiczna : żywice | 60 – 80 g/m2 1,02 g/cm3 | LAC 80 (P)30 kg LAC 90 (P)25 kg |
| Lakier Lak 80 SE / Lak 90 SE | Lakier opóźniający wiązanie cementu do produkcji prefabrykatów betonowych płukanych, techniką negatywną, o granulacji kruszywa do 2 mm. Umożliwia uzyskanie efektu piaskowania. TYP KRUSZYWO KOLOR SE 1 (80) (90) 0,2 mm biały SE 2 (80) (90) 0,5 mm biały SE 3 (80) (90) 1,0 mm ciemnożółty SE 4 (80) (90) 1,5 mm jasnożółty SE 5 (80) (90) 2,0 mm szary Baza chemiczna : żywice | 60 – 80 g/m2 1,00 g/cm3 | (P) 25 kg |
| Retarder | Opóźniacz wiązania cementu do produkcji betonów płukanych techniką pozytywną i negatywną, rozpuszczalny w wodzie i neutralny dla środowiska. TYP KRUSZYWO KOLOR 16 8 – 16 mm zielony 32 16 – 32 mm niebieski Baza chemiczna : żywice | 50 – 70 g/m2 1,20 g/cm3 | (P) 30 kg |
| Optima | TYP KRUSZYWO KOLOR Optima 30 6 – 8 mm fioletowy Optima 45 7 – 11 mm zielony Optima 60 9 – 12 mm czerwony Optima 90 11 - 13 mm jasnobrązowy Baza chemiczna : żywice | 60 – 80 g/m2 | (P) 25 kg |
|  | PASTY OPÓŹNIAJĄCE |  |  |
| Lanosan 70 H 120 | Pasta opóźniająca wiązanie do produkcji betonów płukanych techniką negatywną. Wysoki stopień skuteczności pasty (płukanie do 72 godzin) pozwala na pozostawienie wyrobów w formach na czas weekendu. TYP KRUSZYWO KOLOR H 120 4 1 – 4 mm biały H 120 8 4 – 8 mm biały H 120 16 8 – 16 mm biały H 120 32 16 – 32 mm biały H 120 63 32 – 63 mm biały Baza chemiczna : węglan wapnia | 70 – 100 g/m2 1,15 g/cm3 | (P) 35 kg |
| LANOSAN VZ – H | Pasta opóźniająca wiązanie do produkcji betonów płukanych techniką negatywną. Wykazuje bardzo dobra przyczepność i zalecana jest szczególnie do wykonywania pionowych powierzchni płukanych. TYP KRUSZYWO KOLOR VZ – H 120 4 1 – 4 mm biały VZ – H 120 8 4 – 8 mm biały VZ – H 120 16 8 – 16 mm biały VZ – H 120 32 16 – 32 mm biały VZ – H 120 63 32 – 63 mm biały Baza chemiczna : węglan wapnia | 70 – 100 g/m2 1,15 g/cm3 | (P) 35 kg |
| Lanosan 4/8 8/16 Positive | Pasta opóźniająca do betonów płukanych techniką pozytywną, natryskiwana na powierzchnię wyjętego z formy elementu. Płukanie powierzchni powinno być wykonane w czasie 24 godzin. Granulacja kruszywa 4 – 8 mm lub 8 – 16 mm. Baza chemiczna : glikol | 150 – 250 g/m2 1,07 g/cm3 | (P) 30 kg |
|  | PAPIERY OPÓŹNIAJĄCE |  |  |
| Retarder Papier i Papier SE | Papier pokryty opóźniaczem do produkcji betonów płukanych. Stosowany głównie do produkcji płytek chodnikowych, schodów itp. TYP KRUSZYWO K 3 1 – 3 mm K 5 3 – 5 mm K 7 4 – 8 mm K 10 8 – 12 mm K 15 8 – 16 mm K 30 16 – 32 mm SE 0 – 3 mm K 1 0 – 0,5 mm Baza chemiczna : opóźniacz, papier |  | Kartony 250 m2 Formatki (cm) 40 x 40 ; 50 x 50 Rolki 1,00 x 100 m |
|  | ŚRODKI ANTYADHEZYJNE |  |  |
| Avanol U | Preparat antyadhezyjny do smarowania form, aktywny chemicznie i fizycznie. Produkt nie zawiera olei mineralnych ani rozpuszczalników. Ulega w całości biologicznemu rozkładowi i jest neutralny dla środowiska. Baza chemiczna : naturalne oleje i tłuszcze | 15 – 40 g/m2 0,95 g/cm3 biały | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Schalwachs-paste | Środek antyadhezyjny dobrze przylegający do powierzchni szalunków i form. Stosowany do powierzchni pionowych i poziomych, betonów licowych. Powoduje zmniejszenie ilości porów powietrznych oraz ułatwia wyjmowanie elementu z formy. Baza chemiczna : węglany | 25 – 50 g/m2 0,78 g/cm3 jasnożółty | (P) 25 kg (P) 8,5 kg |
| Release Agent 5 | Preparat antyadhezyjny do rozformowywania, stosowany do szalunków stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Jest bardzo wydajny, posiada dodatkowe właściwości konserwujące. Nie powoduje plam i odbarwień na powierzchni elementów. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | 15 – 40 g/m2 0,83 g/cm3 żółtawy | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Release Agent 6 | Uniwersalny, natryskowy preparat antyadhezyjny. Oddziela-jący element betonowy od formy bez plamienia jego powierzchni. Używany do wszystkich rodzajów form: metalowych, drewnianych i plastikowych. Chroni powierzchnie formy przed rdzą. Zalecany do płytek o wydrążonym rdzeniu i elementów przekładkowych. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | 15 – 40 g/m2 0,76 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Release Agent 7 | Preparat antyadhezyjny stosowany do produkcji betonów licowych, o bardzo gładkiej powierzchni, pozbawionej porów powietrznych. Środek jest bezwonny i stosowany przy produkcji w formach nie chłonnych, ogrzewanych do 600 C. Zabezpiecza oraz rozdziela powierzchnię formy od betonu, pozostawiając formę czystą. Ponadto zapewnia ochronę przed rdzą. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | 10 – 15 g/m2 0,79 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Release Agent 73 VX | Uniwersalny środek antyadhezyjny zalecany do stosowania na placach budów, gdzie stosowane są szalunki. Zabezpiecza również szalunki przed korozją. Ulega całkowitej degradacji biologicznej, co potwierdzono badaniami. Baza chemiczna : węglany | 15 – 25 g/m2 0,87 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Release Agent 92 | Uniwersalny środek antyadhezyjny przeznaczony do produkcji elementów prefabrykowanych, o dużej wydajności. Odznacza się dobrymi właściwościami na pionowych powierzchniach form i zalecany jest do stosowania z formami stalowymi. Ulega całkowitej degradacji biologicznej, co potwierdzają badania. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | 10 – 15 g/m2 0,75 g/cm3 żółtawy | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Avanol S 80 | Preparat antyadhezyjny zalecany do stosowania przy silnie ogrzewanych szalunkach. Wykorzystywany do form stalowych oraz drewnopodobnych uszlachetnianych tworzywami sztucznymi. Jest bardzo wydajny, chroni i pielęgnuje szalunki, poprawia jakość powierzchni wytworzonego elementu. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | 15 – 20 g/m2 0,82 g/cm3 brązowożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Avanol F 82 | Środek antyadhezyjny stosowany do rozformowywania, przy wszystkich rodzajach form. Szczególnie sprawdza się przy produkcji techniką obrotową. Stosowany do produkcji palisad, obrzeży, bloczków itp. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | 12 – 20 g/m2 0,80 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Avanol 88 H | Preparat antyadhezyjny o krótkim czasie odparowywania. Charakteryzuje go bardzo dobra przyczepność do szalunku, jest niewrażliwy na warunki zewnętrzne, nadaje się do szalunków ogrzewanych. Polecany do ochrony form przed rdzą. Ulega całkowitemu rozkładowi biologicznemu. Baz chemiczna : alifatyczne związki węgla | 15 – 25 g/m2 0,80 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 220 kg |
| Avanol 90 | Całkowicie rozkładalny biologicznie środek antyadhezyjny do szalunków i form. Wchłaniany w całości, wyjątek stanowi produkcja w formach podgrzanych do temperatury powyżej 600 C. Przeznaczony do produkcji betonów architektonicznych o małej zawartości porów powietrznych. Rozkład biologiczny potwierdzony badaniami. Zalecany do produkcji płytek o wydrążonym rdzeniu i elementów przekładkowych. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | 15 – 20 g/m2 0,83 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Avanol D 200 | Środek antyadhezyjny do produkcji prefabrykatów betonowych z betonu gęstoplastycznego. Przeznaczony do wszystkich rodzajów form. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne 0,90 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 200 kg |
| Brettan K | Skoncentrowany środek rozdzielający do palet i form używanych do produkcyjnych kostki brukowej wibroprasowanej. Środek ten eliminuje przyklejanie kostek do palety oraz do stempli formy. Na urządzeniach nie pozostają resztki betonu, co znacznie wydłuża ich żywotność. Mieszany z wodą w stosunku 1 : 5 Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne 0,90 g/cm3 ciemnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Brettan G | Gotowy do zastosowania środek rozdzielający do produkcji na paletach drewnianych o wysokiej chłonności. Stosowany przy produkcji wibroprasowanej kostki brukowej. Wydłuża żywotność palet, zapobiegając przyleganiu do nich resztek betonu. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne 0,97 g/cm3 biały | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Brettan 236 | Środek rozdzielający i konserwujący do palet, stosowany przy produkcji wibroprasowanej kostki brukowej. Występuje w postaci rozpuszczalnego w wodzie koncentratu. Wydłuża żywotność palet, minimalizując konieczność ich czyszczenia. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne Żółtawy | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| TM – Super P | Wydajny preparat rozdzielający stosowany przy produkcji rur i kręgów. Zastosowanie preparatu oprócz ułatwienia wyjmowania elementu z formy, dodatkowo zabezpiecza powierzchnię formy przed przyklejaniem resztek betonu. Pozwala to unikać pracochłonnego czyszczenia formy i ewentualnych jej uszkodzeń. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne 0,89 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
|  | ŚRODKI DO CZYSZCZENIA ORAZ PIELĘGNACJI MASZYN I URZĄDZEŃ |  |  |
| Machine Care | Środek do pielęgnacji maszyn i urządzeń mających kontakt z betonem. Zalecany szczególnie w przypadku dłuższych przestojów w pracy, ze względu na długotrwałe działanie rozdzielające. Nie zawiera kwasów, nie niszczy elementów gumowych, kabli oraz uszczelek, zapobiega rdzewieniu elementów metalowych. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne 0,89 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Machine Care U | Środek na bazie białych olei medycznych, do konserwacji i czyszczenia maszyn i urządzeń mających bezpośredni kontakt z betonem. Posiada długotrwałe działanie rozdzielające i zalecany jest do stosowania w czasie dłuższych przerw w produkcji. Jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne 0,83 g/cm3 bezbarwny | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
| Muffen – Clean | Środek do czyszczenia stalowych form rurowych. Powoduje czyszczenie stalowych form z betonu i nalotów cementowych, chroniąc je równocześnie przed rdzą. Jest zalecany do ochrony materiałów mających kontakt z wodą. Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne. | Indywidualne 1,05 g/cm3 bezbarwny | (K) 1000 kg 210 kg (P) 30 kg |
| Cleaner | Środek do czyszczenia form na bazie rozpuszczalników. Stosowany do usuwania resztek tłuszczów, olei i środków antyadhezyjnych z powierzchni form. Pomaga utrzymać formy w czystości i wydłuża ich żywotność, mogą być wykonywane z lepszych materiałów. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne 0,77 g/cm3 bezbarwny | (P) 30 kg |
| Avanil RV Mixer protection | Przyjazny dla środowiska produkt na bazie białych olei medycznych. Długotrwale konserwuje i chroni maszyny, i urządzenia w czasie przerw w produkcji. Eliminuje zjawisko rdzewienia elementów metalowych, nieszkodliwy dla elementów gumowych kabli i uszczelek. Krótki okres nakładania środka nie powoduje znacznego wydłużenia cyklu produkcyjnego. Baza chemiczna : alifatyczne związki węgla | Indywidualne 0,89 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg (B) 210 kg |
|  | ŚRODKI DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI Z POZOSTAŁOŚCI CEMENTOWYCH |  |  |
| Betonreiniger Pulver | Preparat do usuwania zanieczyszczeń cementowych i wapiennych z powierzchni maszyn i urządzeń. Stosowany również do czyszczenia prefabrykatów betonowych, płyt z betonu zmywalnego, klinkieru i okładzin ceramicznych. Do rozpuszczania w wodzie w stosunku od 1: 4 do 1 : 20 w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni i stopnia zabrudzenia. Baza chemiczna : kwasy organiczne | biały | (P) 10 kg |
| Concrete Cleaner Z | Preparat w formie ciekłej do usuwania pozostałości betonu lub zaprawy z maszyn i urządzeń budowlanych. Stosowany również do usuwania mleczka cementowego z powierzchni betonu licowego, do czyszczenia prefabrykatów, płyt z betonu zmywalnego, klinkieru, okładzin ceramicznych oraz do usuwania wykwitów. Baza chemiczna : kwasy organiczne | 100 – 250 g/m2 1,07 g/cm3 jasnożółty | (P) 30 kg (P) 10 kg |
| Lascovet 70 | Bardzo efektywny środek do czyszczenia nawet bardzo zabrudzonych powierzchni. Usuwa resztki betonu i zaprawy z powierzchni prefabrykatów, wyrobów z klinkieru, cegły oraz z powierzchni betonów płukanych. Bardzo zabrudzone maszyny również można czyścić tym preparatem. Baza chemiczna : kwasy mineralne | 100 – 200 g/m2 1,17 g/cm3 jasnożółty | (K) 1000 kg 220 kg (P) 35 kg |
| Exposed Aggregate Cleaner (WBR) | Środek do usuwania mocnych zabrudzeń z powierzchni betonów płukanych, cegieł, murów, szorstkich obrzutów tynkarskich itp. Usuwa również glony, grzyby i wykwity pozwalając na uzyskanie świeżej, czystej i odnowionej powierzchni. Baza chemiczna : substancje powierzchniowo czynne / kwasy | 100 – 250 ml/m2 1,20 g/cm3 bezbarwny | (P) 30 kg (P) 10 kg |
| ZSE Super | Preparat do czyszczenia betonu licowego, form oraz urządzeń. Usuwa nacieki cementowe, resztki betonu lub zaprawy oraz rdzy. Zalecany szczególnie do usuwania wykwitów wapiennych z powierzchni kostki brukowej. Baza chemiczna : kwasy | 100 – 250 ml/m2 1,20 g/cm3 bezbarwny | (K) 1000 kg 200 kg (P) 30 kg |
|  | ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI ŚWIEŻEGO BETONU |  |  |
| Tricuring | Środek do ochrony świeżej powierzchni betonowej. Tworzy aktywny filtr ochronny, zapobiegający odparowywaniu wody i w ten sposób nie dopuszcza do powstawania rys skurczowych. Do działań zapobiegających parowaniu wody dodać należy również zwiększenie odporności powierzchni na ścieranie. Baza chemiczna : emulsje parafinowe | 100 –140 g/m2 1,00 g/cm3 biały | (K) 1000 kg 210 kg (P) 30 kg |
|  | SRODKI DO IMPREGNACJI POWIERZCHNI |  |  |
| Betotop | Środek do impregnacji i uszczelnienia powierzchni betonowej. Jest to syntetyczna dyspersja, która powoduje ograniczenie nasiąkliwości pokrytej powierzchni. Płynne substancje i zanieczyszczenia nie wnikają w głąb elementu, pozostając na powierzchni, dają się łatwo usunąć. Stosowany do betonów, płyt. Baza chemiczna : dyspersja polimerowa | 30 – 100 g/m2 1,00 g/cm3 biały | (K) 1000 kg 210 kg (P) 30 kg |
| Betocol Plus | Środek do impregnacji i uszczelniania powierzchni betonowej. Jest to syntetyczna dyspersja nie zawierająca rozpuszczalników. Zanieczyszczenia nie wnikają w głąb i mogą być łatwo usuwane z powierzchni. Materiał ten jest odporny na promieniowanie słoneczne UV i nie żółknie pod jego wpływem. Nasiąkliwość jest znacznie zredukowana. Pokryta środkiem powierzchnia jest lekko połyskliwa i zachowuje swój kolor. Stosowany do powierzchni betonowych, płyt i kamieni naturalnych. Baza chemiczna : dyspersja polimerowa | 30 – 100 g/m2 1,01 g/cm3 biały | (K) 1000 kg (B) 210 kg (P) 30 kg |
|  | ŚRODKI DO USZCZELNIANIA POWIERZCHNI |  |  |
| VS Ultraecht | Przeźroczysty, jednokomponentowy, uszczelniacz na bazie akryli. Stosowany do uszczelniania betonów płukanych, o gładkiej powierzchni i powierzchni betonów strukturalnych. Produkt po wyschnięciu jest jedwabiście matowy i odświeża pokrywaną powierzchnię. Czasami produkt ten zapewnia również ochronę przed agresywnymi zanieczyszczeniami przemysłowymi i atmosferycznymi. Jest wodoszczelny i odporny na promieniowanie UV , nie żółknie. Do stosowania w temperaturze powyżej 150 C. Baza chemiczna : węglany | 80 – 150 g/m2 0,90 g/cm3 bezbarwny | (B) 210 kg 30 kg (P) 10 kg |
|  | ŚRODKI DO KONSERWACJI POWIERZCHNI |  |  |
| Betofresh | Płynny środek do zabezpieczania kolorowych powierzchni betonowych przed wykwitami. Intensyfikuje i wyciąga kolor, odświeża powierzchnię betonową. Występuje w postaci bezbarwnej lub kolorowej według palety barw. Zalecany szczególnie do kostki brukowej, palisad, obrzeży itp. Baza chemiczna : dyspersja polimerowa | 70 – 100 g/m2 1,02 g/cm3 bezbarwny lub kolorowy | (P) 30 kg (P) 10 kg |
|  | ZAPRAWY NA WYLEWKI |  |  |
| Casting Mortar 301 / 302 | Zaprawa na wylewki stosowana również do napraw, zawiera żywice syntetyczne oraz włókna. Jest to gotowa od użytku sucha zaprawa do mieszania z wodą, w stosunku 4 : 1. Stosowana do naprawy elementów prefabrykowanych, naprawy uszkodzonych krawędzi, uzupełniania ubytków, zacierania porów itp. Baza chemiczna : cement |  | (W) 25 kg |
|  | ZAPRAWY NAPRAWCZE |  |  |
| Betonspachtel 417 | Zawierająca syntetyczne żywice zaprawa do uzupełniania ubytków na powierzchni elementów betonowych. Jest to produkt suchy do mieszania z wodą w stosunku 3 : 1. Materiał ten jest trwały i odporny na mróz. Baza chemiczna : cement |  | (W) 25 kg |