| ZAKRES STOSOWANIA : Domieszka napowietrzająca LUFTPORENBILDNER W nadaje się do produkcji wszystkich betonów i elementów betonowych, które narażone są na zjawisko zamarzania/ rozmarzania lub na działanie soli odladzających. Zaliczamy do nich drogi, mosty, tunele, konstrukcje wodne, parkingi, schody zewnętrzne, trybuny, osadniki, wieże chłodnicze itp. Domieszka ta dopuszczona jest do stosowania w betonach sprężanych. WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE : LUFTPORENBILDNER W wprowadza do mieszanki betonowej bardzo drobne, stabilne pęcherzyki powietrza o określonej wielkości. Powodują one przerwanie porów kapilarnych, tym samym redukują kapilarną nasiąkliwość betonu. Wnikanie wody w strukturę betonu jest ograniczone, równocześnie woda zamarzająca w kapilarach znajduje w pęcherzykach miejsce dla jedenastokrotnego zwiększenia swej objętości przy przechodzeniu ze stanu ciekłego w stały. W ten sposób struktura betonu chroniona jest przed szkodliwym działaniem zwiększonego ciśnienia. Zwiększenie odporności betonu na mróz i środki odladzające gwarantuje znaczny wzrost jego trwałości. LUFTPORENBILDNER W poprawia również urabialność mieszanki betonowej oraz umożliwia redukcję wody zarobowej. Może być stosowana do mieszanek betonowych w zakresie konsystencji od ciekłej do gęstoplastycznej. Wytwarzane pęcherzyki powietrza mogą zastąpić w mieszance brakujące części frakcji drobnych. Istnieją przeciwwskazania do stosowania tej domieszki łącznie z domieszkami powodującymi spienianie mieszanki betonowej. Wyniki badań potwierdzają kompatybilność i skuteczność tej domieszki w połączeniu z upłynniaczami typu Multifluid, Acosal Fluid 307 oraz plastyfikatorami firmy Tricosal. DOZOWANIE : Rodzaj i ułożenie wprowadzonych do betonu pęcherzyków powietrza zależy od wielu czynników : dozy domieszki, rodzaju i ilości cementu, rodzaju piasku i wielkości jego uziarnienia, maksymalnej średnicy kruszywa, rodzaju i ilości użytego wypełniacza, składu |  | betonu, jego konsystencji, i temperatury, wreszcie intensywności, i efektywności mieszania, i zagęszczania. Dlatego też w każdym przypadku niezbędne jest wykonanie prób dla potrzeb konkretnego rodzaju i warunków produkcji (PN 90/B-06240). Domieszka LUFTPORENBILDNER W z reguły dodawana jest razem z wodą zarobową. W przypadku produkcji betonów komórkowych czas mieszania powinien być dostatecznie długi, aby zapewnić wystarczający stopień uaktywnienia się napowietrzacza (PN 89/B-06258). Wytworzenie mikroporów powietrza należy uwzlędnić przy projektowaniu mieszanki betonowej w kontekście wytrzymałości na ściskanie stwardniałego betonu. DANE TECHNICZNE : Kolor : Brązowy Konsystencja : Płynna Rozpuszczalność : Z wodą bez ograniczeń. Gęstość : 1,01 g/cm3 Temperatura zam. : ok. 0 0C Zawartość chlorków : < 0,1 % masy pH : ok. 13 Działania fizjologiczne : możliwe podrażnienia oczu i skóry. Składowanie : Przechowywać w szczelnym opakowaniu. Chronić przez przegrzaniem i mrozem. W przypadku przemrożenia rozmrozić i intensywnie wymieszać. Zalecane dozowanie : plastyczna 0,2 – 0,4 % w.c. gęstoplastyczna 0,3 – 0,6 % Max. Dozowanie : 1 % wagi cementu Opakowanie : Kontener 1000 l Beczka 200 l Trwałość : 1 rok |
| --- | --- | --- |